ТЕСТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

1.Строение, свойства и методы испытаний металлов

1. Выберите правильное  утверждение:

# 1.не все металлы имеют кристаллическое строение;

# 2.все металлы обладают высокой электропроводностью и теплопроводностью;

3. некоторые металлы в твердом состоянии могут изменять свое кристаллическое строение.

Ответ:3   (А.М.Адаскин, В.М.Зуев. Материаловедение(металлообработка)М.: «Академия»,2003.-240с.)

2.  Установите соответствие:

| 1. способность материала сопротивляться действию внешних сил без разрушения | 1. упругость |
| --- | --- |
| 2. способность материала изменять свою форму и размеры под действием внешних сил | 2. твердость |
| 3. способность материала восстанавливать первоначальную форму и размер после прекращения действия внешних сил | 3. прочность |
| 4. способность материала оказывать сопротивление проникновению в него другого более твердого тела | 4. пластичность |
| 5. способность материала работать в условиях циклических нагрузок | 5. вязкость |
|  | 6. выносливость |
|  | 7. ползучесть |

Ответ: 1.3;   2.4;   3.1;   4.2;   5.6

3. Укажите, как называется процесс искусственного регулирования размеров зерна?

# 1. кристаллизация   2. Легирование   3. модифицирование

4. Испытаниями на растяжение  определяют свойства металлов:

# 1. специальные;   2. технологические;   3. химические;   4. механические;    5. физические;

5. Испытанием на теплопроводность определяют свойства металлов:

# 1. химические;    2. механические;    3. физические;    4. технологические;   5. специальные.

6. Испытаниями на стойкость против коррозии определяют свойства металлов:

# 1. технологические;   2. специальные;   3. химические;   4. физические;   5. механические.

7. Испытаниями на износостойкость определяют свойства металлов:

# 1. физические;   2. технологические;   3. механические;  4. специальные;   5. химические.

8. Существование кристаллической решетки металлов обеспечивает

# 1. положительно заряженные ионы;   2. валентные электроны;

# 3. взаимодействие свободных электронов и положительных ионов;

4. нормальные условия эксплуатации металлических изделий.

9. Процесс кристаллизации металла или сплава-это

# 1. переход из твердого состояния в жидкое;  2. переход  из твердого состояния в газообразное;

# 3. переход в аморфное состояние;

4. переход из жидкого состояния в твердое с образованием кристаллической структуры.

10. Аллотропическое превращение металла - это

# 1. переход из жидкого состояния в твердое;   2. переход из твердого состояния в жидкое;

# 3. превращения кристаллической решетки в твердом состоянии;

4. изменение свойств и объема металла.
11. Металлы в твердом состоянии обладают  характерными свойствами: 
1. увеличивающимся электрическим сопротивлением при уменьшении температуры;
2. металлическим блеском, пластичностью;
3. высокой молекулярной массой.

1.12.С уменьшением температуры электросопротивление металлов:
1. Падает   2. Повышается   3. остается постоянным
4. изменяется по закону выпуклой кривой с максимумом

максимумом

13. Какая из форм кристаллических решеток является объёмноцентрированной кубической решеткой?

1.                                        2.                                            3.

14.К механическим свойствам металлов относятся:
1. износостойкость ;   2. твёрдость ;  3. теплопроводность;  4. ковкость.

15.При испытании образца на растяжение определяются:

1. износостойкость;    2. твёрдость ;   3. теплопроводность;   4. предел прочности.

16.Измерение твердости, вдавливанием закаленного шарика используется:

1. в методе Бринелля;    2. в методе Шора;     3. в методе Роквелла;     4. в методе Виккерса.

17.Измерение твердости, вдавливанием алмазного конуса с углом при вершине 120 ( используется:

1. в методе Бринелля;   2. в методе Шора;    3. в методе Роквелла;     4. в методе Виккерса.

18.Мерой внутренних сил, возникающих в материале под влиянием внешних воздействий является:               1. деформация;  2. напряжение;   3. наклеп;   4. твердость.

19.Упругая деформация:

1. остается после снятия нагрузки;  2. исчезает после снятия нагрузки;  3. после снятия нагрузки появляется трещина.

20.Пластическая деформация:

1. остается после снятия нагрузки;   2. исчезает после снятия нагрузки;
3. пропорциональна приложенному напряжению.
21. К химическим свойствам металлов относятся:

1. износостойкость ;   2. твёрдость ;    3. теплопроводность;   4. коррозионностойкость.

22. К физическим свойствам металлов относятся:

1. износостойкость ;  2. твёрдость ;   3. теплопроводность;   4. коррозионностойкость.

23. Кристаллы неправильной формы называются:

1. кристаллитами или зернами;  2. Монокристаллами;  3. Блоками;   4. дендритами

24.Линейными дефектами кристаллической решетки являются:

1. вакансия;  2. атом внедрения;   3. дислокация

25.Точечными дефектами кристаллической решетки являются:

1. вакансия;   2. атом внедрения;  3. дислокация
26.Твёрдость металла по методу Бринелля определяется:

# 1. по отношению силы F к площади отпечатка d шарика диаметром D;

# 2. по глубине внедрения алмазного конуса или стального шарика;

3. по величине поверхности отпечатка четырехгранной алмазной пирамиды.

27.Твердость металла по методу Роквелла определяется:

# 1. по диаметру отпечатка стального закаленного шарика;

# 2. по глубине внедрения алмазного конуса или стального шарика;

3. по величине поверхности отпечатка четырехгранной алмазной пирамиды.

28. Выберите правильное определение упругости

# 1.способность материала сопротивляться действию внешних сил без разрушения

# 2. способность материала изменять свою форму и размеры под действием внешних сил

# 3. способность материала восстанавливать первоначальную форму и размер после прекращения действия внешних сил

# 4. способность материала оказывать сопротивление проникновению в него другого более твердого тела

# 5.способность материала работать в условиях циклических нагрузок

29. Выберите правильное определение твёрдости

1.способность материала сопротивляться действию внешних сил без разрушения

2. способность материала изменять свою форму и размеры под действием внешних сил

3. способность материала восстанавливать первоначальную форму и размер после прекращения действия внешних сил

4. способность материала оказывать сопротивление проникновению в него другого более твердого тела

5.способность материала работать в условиях циклических нагрузок

30. Выберите правильное определение прочности

# 1.способность материала сопротивляться действию внешних сил без разрушения

# 2. способность материала изменять свою форму и размеры под действием внешних сил

# 3. способность материала восстанавливать первоначальную форму и размер после прекращения действия внешних сил

# 4. способность материала оказывать сопротивление проникновению в него другого более твердого тела

# 5.способность материала работать в условиях циклических нагрузок

31. Выберите правильное определение пластичности

# 1.способность материала сопротивляться действию внешних сил без разрушения

# 2. способность материала изменять свою форму и размеры под действием внешних сил

# 3. способность материала восстанавливать первоначальную форму и размер после прекращения действия внешних сил

# 4. способность материала оказывать сопротивление проникновению в него другого более твердого тела

# 5.способность материала работать в условиях циклических нагрузок

2.Основные теории сплавов.

32. Выберите правильное определение механической смеси:

1. кристаллическая решётка полученного сплава отличается от кристаллических рещёток компонентов;

2. компоненты, входящие в состав сплава сохраняют свои кристаллические решётки;

3. однородное кристаллическое вещество, в котором атомы одного компонента расположены в кристаллической решетке другого.

33. Выберите правильное определение твёрдого раствора:

1. кристаллическая решётка полученного сплава отличается от кристаллических рещёток компонентов;

2. компоненты, входящие в состав сплава сохраняют свои кристаллические решётки;

3. однородное кристаллическое вещество, в котором атомы одного компонента расположены в кристаллической решетке другого.

34.К типам соединений металлического сплава не относятся:

1. химическое соединение,   2. твёрдый раствор   3. высокомолекулярные соединения 
4. механические смеси

35. Компоненты, не способные к взаимному растворению в твердом состоянии и не вступающие в химическую реакцию с образованием соединения образуют:

1. твердые растворы внедрения;   2. химические соединения;   3.механические смеси
4. твердые растворы замещения

36.Зерна со специфической кристаллической решеткой, отличной от решеток обоих компонентов, входящих в состав сплава, представляют собой:

1. твердые растворы внедрения;  2. химические соединения
3. механические смеси;   4. твердые растворы замещения

37. При расположении атомов одного компонента в узлах кристаллической решетки другого компонента (растворителя) образуются:

1. твердые растворы внедрения;   2. химические соединения;   3. механические смеси
4. твердые растворы замещения

38. Линией «Ликвидус» называют:

1. температуру, соответствующую началу кристаллизации
2. температуру, соответствующую полиморфному превращению
3. температуру, соответствующую эвтектическому превращению
4. температуру, соответствующую концу кристаллизации

39. Линией «Солидус» называют:

1. температуру, соответствующую началу кристаллизации
2. температуру, соответствующую полиморфному превращению
3. температуру, соответствующую эвтектическому превращению
4. температуру, соответствующую концу кристаллизации

3. Железоуглеродистые сплавы.

40. Сталями называют:

1. сплавы железа с углеродом, содержащие до 0,02 % углерода
2. сплавы железа с углеродом, содержащие от 0,02 % до 2.14 % углерода

3. сплавы железа с углеродом, содержащие от 2,14 до 6,67 % С
4. сплавы железа с углеродом, содержащие 0,8 % С

41. Чугунами называют:

1. сплавы железа с углеродом, содержащие до 0,02 % углерода
2. сплавы железа с углеродом, содержащие от 0,02 % до 2.14 % углерода
3. сплавы железа с углеродом, содержащие от 2,14 до 6,67 % С
4. сплавы железа с углеродом, содержащие 0,8 % С

42. Какие примеси в железоуглеродистых сталях относятся к вредным:

1. кремний;   2 марганец;   3. Сера;  4. фосфор

43. Какие примеси в железоуглеродистых сталях относятся к полезным:

1. кремний;   2. Марганец;   3. Сера;   4. фосфор

44. В каких сталях в наибольшей степени удален кислород:

1. в кипящих «кп»;   2. в спокойных «сп»;   3. в полуспокойных «пс»

45. В каких сталях в наименьшей степени удален кислород:

1. в кипящих «кп»;   2. в спокойных «сп»;  3. в полуспокойных «пс»

46. Чугун, в котором весь углерод находится в виде химического соединения Fe3С, называется:   1. Серым;   2. Ковким;   3. Белым;   4. высокопрочным

47. Чугуны с пластинчатой формой графита называются:

1. серыми;   2. Ковкими;   3. Белыми;   4. высокопрочными

48. Чугуны, в которых графит имеет шаровидную форму называются:

1. серыми;  2. Ковкими;  3. Белыми;  4. Высокопрочными

49. Чугуны, в которых графит имеет хлопьевидную форму называется:

1. Серым;   2. Ковкими;   3. Белыми;   4. Высокопрочными

50. Отметьте, как называются стали, в состав которых добавляют химические элементы для улучшения свойств.

# 1. Углеродистые;  2. Легированные;   3. Раскисленные;   4. улучшаемые

51.  Укажите, какие примеси являются постоянными в железоуглеродистых сплавах

# 1. Кремний   2. Хром   3. Марганец   4. Фосфор   5. Сера   6. Никель

52.  Выберите химические элементы, повышающие коррозионную стойкость стали

# 1. вольфрам   2. Хром   3. Кобальт   4. Никель  5. марганец

53. Выберите из предложенных марок углеродистую инструментальную сталь.

# 1. 45      2. А20      3. БСт3      4. У7      5. 5ХНМ

54. Выберите правильный вариант ответа: сталь из чугуна можно получить, если:

# 1. увеличить содержание углерода;  2. уменьшить содержание углерода;

# 3. уменьшить содержание примесей;    4. увеличить содержание примесей;

5. добавить легирующие элементы.

55. Выберите марку, соответствущую углеродистой автоматной стали

# 1. 45Ш;   2. А12;    3. 45;     4. 50Г;     5. Ст4пс.

56. Выберите марку, соответствущую высококачественной стали

# 1. У12;   2. 45А;   3. БСт3сп;   4. 45;     5. 75Ш.

57. Выберите марку, соответствущую углеродистой качественной конструкционной стали

# 1. У12;    2. 45А;   3. БСт3сп;    4. ст.45;    5. 75Ш.

58. Выберите марку, соответствущую полуспокойной стали

# 1. 45;     2. Ст 1 кп;     3. Б Ст 6 сп;    4. В Ст 4 пс;     5. У7.

59. Выберите группу углеродистых сталей, которое поставляются металлургическими заводами с гарантированными механическими свойствами

# 1. стали группы А;    2. стали группы Б;    3. стали группы В;.

60. Выберите вид чугуна содержащий  пластинчатый графит

# 1. ковкий;   2. белый;   3. высокопрочный;   4. серый;

61. Выберите правильный вариант ответа:  белые чугуны используются для:

# 1.  производства сталей;    2.  изготовления деталей машин;    3.  строительных конструкций.

62. Выберите вид чугуна содержащий  хлопьевидный графит

# 1. ковкий;    2. белый;    3. высокопрочный;   4. серый;

63. Выберите вид чугуна содержащий  шаровидный графит

# 1. ковкий;    2. белый;     3. высокопрочный;    4. серый;

64. Укажите количество легирующих элементов в низколегированных сталях.

# 1. не более 10 %;      2. 2, 5 - 10 %;     3. до 2,5 %;     4. более 10 %;       5. 5 %.

65. Укажите количество легирующих элементов в среднелегированных сталях.

# 1. не более 10 %;     2. 2, 5 - 10 %;      3. до 2,5 %;     4. более 10 %;      5. 5 %.

66. Укажите количество легирующих элементов в высоколегированных сталях.

# 1. не более 10 %;    2. 2, 5 - 10 %;     3. до 2,5 %;    4. более 10 %;      5. 5 %.

67. Качество стали зависит от содержания:

# 1. серы и фосфора;    2. фосфора и марганца;     3. серы и кремния;   4. кремния и марганца

68. Выберите правильный вариант ответа, где указаны все модификации железа

# 1. α, β, γ;    2. α,с, β;    3.  α,с, γ;   4.  β, γ, с;    5.  α,c,w.

69. Выберите  фазы, входящие в структуру доэвтектоидной стали

# 1. П;   2. Ф + А;    3. Ф + П;   4. Л;   5. М.

70. Выберите  фазы, входящие в структуру эвтектоидной стали

# 1. П;  2. Ф + А;   3. Ф + П;    4. Л;    5. М.

71. Выберите  фазы, входящие в структуру заэвтектоидной стали

# 1. П;    2. Ф + А;   3. Ф + П;    4.  П+ Ц;    5. М.

72. Выберите правильный вариант ответа: «Линия PQ диаграммы Fe - C характеризует…»

# 1. ограниченную растворимость углерода в феррите;    2. выпадение избыточного углерода ;

# 3. выпадение вторичного цементита;    4.упрочнение феррита;  5. упрочнение сплавов железо-углерод.

73. Выберите правильный вариант ответа: «Линия ABCD диаграммы Fe - C характеризует…»

# 1. границу между жидкой и твердой фазами;  2. ниже ее существует только твердая фаза;

# 3.конец первичной кристаллизации;  4. линию ликвидуса;    5. линию солидуса.

74. Стали, характеризующиеся низким содержанием вредных примесей называются:
1. малопрочными и высокопластичными ;    2. углеродистыми качественными 
3. углеродистыми сталями обыкновенного качества;   4. автоматными сталями

75. Какая структурная составляющая не должна встречаться в структуре серых чугунов? 
1. шаровидный графит;  2. Феррит;   3. Пластинчатый графит;   4. перлит

76. СЧ15 – одна из марок серого чугуна с пластинчатым графитом. Цифра 15 означает:

# 1. содержание углерода в процента;   2. относительное удлинение;

# 3. предел прочности при растяжении;   4. твёрдость по Бринеллю.

77. Укажите чугун, получаемый отжигом белых чугунов
1. Высокопрочный;   2  ковкий;   3. Половинчатый;   4. серый

78. Выберите правильный ответ: «Мартенсит – это…»
1. пересыщенный твердый раствор углерода в α- железе;  2. твердый раствор углерода в α – железе
3. твердый раствор углерода в γ – железе;   4. эвтектическая смесь аустенита и цементита

79. .Цель легирования:

1. создание сталей с особыми свойствами ;   2. получение гладкой поверхности
3. повышение пластических свойств;    4. уменьшения поверхностных дефектов

80. Укажите содержание серы и фосфора в высококачественных сталях

1. до 0,04% серы и до 0,035% фосфора;   2. до 0,025% серы и до 0,025% фосфора
3. до 0,015% серы и до 0,025% фосфора;   4. сера и фосфор отсутствуют

81. Выберите элемент, который обозначается буквой С при маркировке сталей
1. селен;   2. Углерод;   3. Кремний;   4. свинец

82. Буква А в конце маркировки сталей обозначает:
1. Алюминий;   2. высококачественную сталь;   3. автоматную сталь;  4. сталь ферритного класса

83. Для изготовления напильников применяются:

1.У10А – У13А;   2.18ХГТ, 20ХГМ;    3.110Г13Л;      4. 03Х18Н10, 17Х18Н9

84. Основным легирующим элементом быстрорежущей стали является:

1. хром;   2. Кобальт;   3. Кремний;   4. вольфрам

4.Твёрдые сплавы и минералокерамика.

85. Расставьте правильно очерёдность процессов порошковой металлургии.

# 1.формование смесей;   2.получение порошков;   3.приготовление смесей;   4. спекание

Ответ: 2-3-1-4

86.  Основу минералокерамики составляет:

# 1.оксид алюминия;   2. оксид кремния;   3. оксид железа;    4. оксид вольфрама

87. Металлокерамические твёрдые сплавы представляют собой твёрдый раствор карбидов:

# 1. вольфрама, ванадия, тантала в кобальте;    2. вольфрама, кобальта, тантала в титане

# 3.вольфрама, титана, тантала в кобальте;    4. титана, тантала, кобальта в вольфраме

5. Цветные металлы, их сплавы.

88. Выберите  основной легирующий элемент латуней

# 1. Сu;    2. Sn;   3. Zn;   4. Ni;    5. Al.

89. Выберите марки , обозначающие латунь

# 1. Бр ОЦ4-3;    2. ЛАН 59-3-2;    3. Л68;   4. Бр03Ц12С5.

90. Выберите магниевые сплавы, относящийся к группе деформируемых

# 1. МА 5;   2. МЛ 5;   3. МЛ 4;   4. МА8;   5. МА2.

91. Выберите металл, который относится к легкоплавким металлам.

1.железо;  2.молибден;   3.свинец;   4.ванадий

92. Выберите алюминиевый сплав относится к группе деформируемых и термически упрочняемых.

# 1. Д16;   2. АЛ2;   3. САП;   4. АМГ2;    5. АМЦ.

93. Выберите марку литейной оловянной бронзы

# 1. Бр ОЦ4-3;    2. ЛАН 59-3-2;    3. БрА10Ж4Н4;    4. Л68;    5. ЛЦ23А6Ж3Мц2.

94. К тугоплавким металлам относятся:
1. свинец;  2. вольфрам;   3. олово;    4 алюминий

95. Латуни и бронзы – это сплавы на основе:

1. алюминия;   2. меди;    3. цинка;   4. Магния

96. Латунь Л80. Цифра в маркировке обозначает:

1. твёрдость;   2. временное сопротивление;    3. содержание меди;    4. содержание цинка

97. Из предложенных марок сплавов выберите марку свинцовистой бронзы:

1. БрА7;   2. ЛК 80-3;     3. БрОЦС 4-4-2,5;    4. БрС30

98. Выберите элемент, повышающий коррозионную стойкость в магниевых сплавах
1. Марганец;   2. Алюминий;    3. Цинк;    4. титан

99.Выберите элементы, повышающие механические свойства в магниевых сплавах

1. марганец;    2. алюминий;    3. цинк;     4. титан

100.Выберите элемент, который способствует измельчению зерна в магниевых сплавах

1. марганец;    2. Алюминий;    3. Цинк;    4. титан

101. Выберите сплавы, имеющие высокие антифрикционные свойства

# 1. баббит;   2.латунь;    3. оловянистая бронза;     4. алюминиевая бронза

102. Выберите магниевые сплавы, относящийся к группе литейных

1. МА 5;   2. МЛ 5;   3. МЛ 4;    4. МА8;    5. МА2.

6. Термическая, химико-термическая  обработка материалов.

103. Выберите правильный вариант ответа: «Охлаждение заготовок совершается в машинном масле при…»    1. закалке;    2. отжиге;   3. отпуске;   4. нормализации.

104. Выберите правильный вариант ответа: «Охлаждение заготовок совершается в воде при…»

1. закалке;    2. отжиге;   3. отпуске;    4. нормализации.

105. Выберите правильный вариант ответа: «Охлаждение заготовок совершается на воздухе при…»    1. закалке;    2. отжиге;    3. отпуске;     4. нормализации .

106. Сущность цианирования стальных изделий

# 1. насыщение поверхностного слоя углеродом;   2. насыщение поверхностного слоя азотом;

# 3. насыщение поверхностного слоя углеродом и азотом;    4. насыщение поверхностного слоя бором;

5. насыщение поверхностного слоя цинком.

107. Выберите правильный вариант ответа: «Процесс насыщения поверхности металлического изделия углеродом- это…»

# 1. борирование;   2. цианирование;    3. цементация;    4. азотирование;    5. нитроцементация.

108. Сущность химико-термической обработки (ХТО) стальных изделий

# 1. изменение кристаллической структуры детали;

2. изменение кристаллической структуры поверхностного слоя;

# 3. изменение химического состава поверхностного слоя;

# 4. окисление поверхностного слоя;

5. диффузия различных элементов на большую глубину.

109. Укажите, какие дефекты термической обработки являются неисправимыми

# 1.трещина;   2.пережог;   3. Перегрев;   4.окисление;   5. мягкие пятна

110. Выберите правильное определение термической обработки

1. процесс, состоящий из нагрева и охлаждения;

2. процесс, состоящий из нагрева и скорости нагрева;

3. процесс, состоящий из нагрева и скорости охлаждения;

4. процесс, состоящий из нагрева, выдержки и охлаждения;

5. процесс, состоящий из выдержки при температуре нагрева.

111. Выберите правильный вариант ответа: «Критической скоростью закалки называется…»

1. минимальная скорость охлаждения, при которой аустенит переходит в мартенсит;

2.  минимальная скорость охлаждения, при которой перлит превращается в Ф + Ц;

3.  минимальная скорость охлаждения, при которой аустенит превращается в Ф + Ц;

4.  минимальная скорость охлаждения, при которой аустенит превращается в перлит;

5.  минимальная скорость охлаждения, при которой аустенит переходит в А + П.

112. Выберите правильный вариант ответа: «При медленном охлаждении аустенит превращается…»

# 1.в перлит;   2.в мартенсит;   3.в тростит;    4.сорбит

113. Выберите правильный вариант ответа: «Основная структура закалённой стали…»

1.перлит;    2.мартенсит;   3.тростит;   4.сорбит

114. Выберите основное отличие закалки от отжига

# 1.скорость нагрева; 2. Скорость; 3  . Охлаждения;    4.время выдержки

115. Цель отжига:

# 1.получение равновесной структуры стали;    2. получение неравновесной структуры стали

116. Цель закалки:

# 1.получение равновесной структуры стали;     2. получение неравновесной структуры стали

117. Выберите правильное определение закаливаемости

# 1.способность стали приобретать максимально высокую твёрдость

# 2.способность стали закаливаться на определённую глубину

# 3. способность материала сопротивляться действию внешних сил без разрушения

4. . способность материала изменять свою форму и размеры под действием внешних сил

118. Выберите правильное определение прокаливаемости

# 1.способность стали приобретать максимально высокую твёрдость

# 2.способность стали закаливаться на определённую глубину

# 3.способность материала сопротивляться действию внешних сил без разрушения

4.способность материала изменять свою форму и размеры под действием внешних сил

119. Дефекты при закалке:

1.перегрев;   2.пережёг;    3.трещины;   4.мягкие пятна

120. Дефекты при отжиге:

# 1.перегрев;   2.пережёг;     3.трещины;   4.мягкие пятна

121.   Правильно расставьте очерёдность этапов ХТО

# 1.адсорбция;     2.диффузия;    3.диссоциация              Ответ: 3,1,2

122. Выберите правильный ответ: «Процесс насыщения поверхностного слоя стали алюминием называется…»

# 1. борирование;   2. цианирование;    3. цементация;   4. азотирование;   5.алитирование.

123.Признаками перегрева стали являются:
1. образование мелкозернистой структуры
2. образование крупнозернистой структуры
3. получению Видманштеттовой структуры
4. появление участков оплавления по границам зерна и их окисление

Ответ:2   (А.М.Адаскин, В.М.Зуев. Материаловедение(металлообработка)М.: «Академия»,2003.-240с.)

124.Признаками пережога стали являются:
1. образование мелкозернистой структуры
2. образование крупного действительного зерна
3. получению Видманштеттовой структуры
4. появление участков оплавления по границам зерна и их окисление

Ответ: 4   (А.М.Адаскин, В.М.Зуев. Материаловедение(металлообработка)М.: «Академия»,2003.-240с.)

125.Для повышения вязкости стали после закалки обязательной термической операцией является:
1. обжиг
2. отпуск
3. нормализация
4. отжиг

Ответ: 2   (А.М.Адаскин, В.М.Зуев. Материаловедение(металлообработка)М.: «Академия»,2003.-240с.)

126 .Какую структуру имеют доэвтектоидные стали после нормализации?
1. перлит и цементит
2. мартенсит
3. феррит и цементит
4. феррит и перлит

Ответ:3    (А.М.Адаскин, В.М.Зуев. Материаловедение(металлообработка)М.: «Академия»,2003.-240с.)
127.Структура, образующаяся при нагреве закаленной углеродистой стали до 350-400°С?
1. сорбит отпуска
2. мартенсит отпуска
3. троостит отпуска
4. бейнит

Ответ: 3   (А.М.Адаскин, В.М.Зуев. Материаловедение(металлообработка)М.: «Академия»,2003.-240с.)

128.Структура, образующаяся при нагреве закаленной углеродистой стали до 500-600°С?
1. сорбит отпуска
2. мартенсит отпуска
3. троостит отпуска
4. бейнит отпуска

Ответ:1    (А.М.Адаскин, В.М.Зуев. Материаловедение(металлообработка)М.: «Академия»,2003.-240с.)

129. Процесс одновременного насыщения стали углеродом и азотом в газовой среде называется:
1. легированием
2. азотированием
3. нитроцементацией
4. нормализацией

Ответ: 3    (А.М.Адаскин, В.М.Зуев. Материаловедение(металлообработка)М.: «Академия»,2003.-240с.)

130.  К отжигу I рода относятся:
1. полный
2. рекристаллизационный
3. диффузионный
4. неполный
5. изотермический

Ответ:2,3   (А.М.Адаскин, В.М.Зуев. Материаловедение(металлообработка)М.: «Академия»,2003.-240с.)

131.  К отжигу II рода относятся:

1. полный
2. рекристаллизационный
3. диффузионный
4. неполный
5. изотермический

Ответ:1,4,5   (А.М.Адаскин, В.М.Зуев. Материаловедение(металлообработка)М.: «Академия»,2003.-240с.)

132. Термическая обработка называемая отпуском проводится после:

1. закалки
2. старения
3. нормализации
4. отжига

Ответ:1   (А.М.Адаскин, В.М.Зуев. Материаловедение(металлообработка)М.: «Академия»,2003.-240с.)

7. Неметаллические материалы.

133. Правильно определите пропущенное слово: « Макромолекулы полимеров состоят из многократно повторяющихся…»

# 1. макромолекул

# 2.молекул

# 3. атомов

4.мономеров

Ответ:4   (А.М.Адаскин, В.М.Зуев. Материаловедение(металлообработка)М.: «Академия»,2003.-240с.)

134. Правильно определите пропущенное слово: «Мономеры в макромолекулах связаны между собой…связью»

# 1.ионной

# 2.ковалентной

# 3.металлической

4.атомной

Ответ:2   (А.М.Адаскин, В.М.Зуев. Материаловедение(металлообработка)М.: «Академия»,2003.-240с.)

135. Полимеры, которые при повышении температуры становятся пластичными называются:

# 1.реактопласты

# 2.термопласты

# 3.фенопласты

4.пластмассы

Ответ: 2   (А.М.Адаскин, В.М.Зуев. Материаловедение(металлообработка)М.: «Академия»,2003.-240с.)

136.Выберите термопластичные полимеры.

# 1.текстолит

# 2.полиамид

# 3.полистирол

# 4.фенопласт

# 5.гетинакс

6.полиэтилен

Ответ:2,3,6   (А.М.Адаскин, В.М.Зуев. Материаловедение(металлообработка)М.: «Академия»,2003.-240с.)

137  .Выберите термореактивные полимеры.

# 1.текстолит

# 2.полиамид

# 3.полистирол

# 4.фенопласт

# 5.гетинакс

6.полиэтилен

Ответ:1,4,5   (А.М.Адаскин, В.М.Зуев. Материаловедение(металлообработка)М.: «Академия»,2003.-240с.)

138.Выберите правильное название слоистой пластмассы на основе фенолформальдегидной смолы и бумаги.

# 1.текстолит

# 2.полиамид

# 3.полистирол

# 4.фенопласт

# 5.гетинакс

6.полиэтилен

Ответ: 5   (А.М.Адаскин, В.М.Зуев. Материаловедение(металлообработка)М.: «Академия»,2003.-240с.)

139.Редкосетчатыми и густосетчатыми бывают:

# 1.реактопласты

# 2.термопласты

# 3.полиамиды

# 4.полиэтилены

Ответ:1   (А.М.Адаскин, В.М.Зуев. Материаловедение(металлообработка)М.: «Академия»,2003.-240с.)

140. Характерная для реактопластов структура:

# 1.линейная

# 2.пространственная

# 3.разветвлённая

4.редкосетчатая

Ответ: 2,4   (А.М.Адаскин, В.М.Зуев. Материаловедение(металлообработка)М.: «Академия»,2003.-240с.)

141. Характерная для термопластов структура:

# 1.линейная

# 2.пространственная

# 3.разветвлённая

4.редкосетчатая

Ответ:1,3   (А.М.Адаскин, В.М.Зуев. Материаловедение(металлообработка)М.: «Академия»,2003.-240с.)

142.Выберите правильное название слоистой пластмассы на основе фенолформальдегидной смолы и хлопчатобумажной ткани.

# 1.текстолит

# 2.полиамид

# 3.полистирол

# 4.фенопласт

# 5.гетинакс

6.полиэтилен

Ответ: 1   (А.М.Адаскин, В.М.Зуев. Материаловедение(металлообработка)М.: «Академия»,2003.-240с.)

143.Добавки, которые делают пластмассу эластичным называются:

# 1.пластификаторами    2.стабилизаторами     3.отвердителями     4.катализаторами

144.Добавки, которые способствуют предотвращению старения пластмассы называются:

# 1.пластификаторами    2.стабилизаторами    3.отвердителями   4.катализаторами

145.Резину получают из каучука в результате:

# 1.полимеризации    2.вулканизации    3.поликонденсации     4.этерификации

146.Вулканизация-это процесс насыщения каучука:

# 1. кислородом     2. Водородом     3. Серой   4. Азотом   5. кремнием

147.Композиционные материалы состоят из:

# 1.матрицы и армирующих компонентов                2. мономеров и армирующих компонентов

# 3.макромолекул и армирующих компонентов      4.металлов и армирующих компонентов

148. В дисперсно-упрочнённых композиционных материалах матрицу представляет:

# 1.полимер       2.керамика         3.металл        4.стекло

149.Композиционные материалы делятся на группы:

# 1. дисперсно-упрочнённые и волокнистые            2. редкосетчатые и густосетчатые

# 3. дисперсно-упрочнённые и густосетчатые          4. дисперсно-упрочнённые и редкоседчатые

150.Выберите композиционные материалы.

# 1.текстолит    2.стеклопластик    3.органопластик     4.фенопласт   5.гетинакс    6.углепластик